# TEST RESULTS

# INSTRUMENT : STUDY OF PLANKS CONSTANT Model : PCA-01 # 89

## Experiment - I

## Determination of  Material Constant 

Sample : Yellow LED

Room Temperature : 293 K

| S. No. | Junction Voltage V in Volts | Forward Current I in A | ln I |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.618 | 10 | 2.30 |
| 2. | 1.648 | 20 | 3.00 |
| 3. | 1.677 | 40 | 3.69 |
| 4. | 1.701 | 70 | 4.25 |
| 5. | 1.718 | 101 | 4.62 |
| 6. | 1.748 | 200 | 5.30 |
| 7. | 1.774 | 351 | 5.86 |
| 8. | 1.790 | 503 | 6.22 |

From graph no. 1 (Junction Voltage V vs. lnI), we get

Slope of the curve ΔVΔlnI=0.173.85=0.044

Therefore,

η = qkTΔVΔln I=1.602×10−19×0.0441.381×10−23×293

h = 1.74

## Experiment - II

Determination of Temperature Coefficient of Current

Sample : Yellow LED

V  = 1.850 V (Constant for whole set of readings)

| S. No. | Temperature (ºK) | Current (mA) | 1/T X 10-3 (K-1) | lnI (I in mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 293 | 1.77 | 3.34 | 0.57 |
| 2. | 299 | 2.16 | 3.34 | 0.77 |
| 3. | 305 | 2.57 | 3.28 | 0.94 |
| 4. | 312 | 3.25 | 3.21 | 1.18 |
| 5. | 318 | 3.94 | 3.14 | 1.37 |
| 6. | 324 | 4.76 | 3.09 | 1.56 |
| 7. | 330 | 5.67 | 3.03 | 1.74 |

##### From Graph No. 2

We get ΔlnIΔT−1=−0.960.37×10−3=−3.09×103

###### Therefore,

##### V0=V−lnIΔT1×Ke×η

##### V0=1.850−−3.09×103×0.86×10−4×1.74

V0  = 1.850+ 0.472

V0  = 2.31V					 = 5600 Å (As Estimated by diffraction grating)

Now,

h = e×V0×λc= 1.602×10−19×2.31×5600×10−83×1010

h = 6.90 x 10-34 Joules. sec.

## Passed for Despatch*: Yes	Dated : 11/12/2007

##### Q.C. Engineer : U.S. Chauhan

Doc. No. QF/QC/TR/PCA-01/02 ;  Revision : 00